石材经采用湿贴或灌浆法施工后，往往容易在石材表面留下大片水渍的痕迹，轻者会在一、二个月内自行消失，而重者则会形成溃疡，永远不会消退。这种长期溃留在石材表面的潮湿痕迹，我们将其称之为水斑。
石材水斑的形成过程及因素相当复杂，但大体上来讲，主要由以下几个原因引起：
1. 水泥中的碱质含量过高；
2. 石材中具活化性硅酸成份过高；
3. 施工过程中使用了过多的水份；
在条件具备时，石材中的具活化性的硅质会与水泥中的碱质发生膨胀性的化学反应而形成一种具吸湿性的胶状物质，即碱-硅胶体。这种胶体会吸收大量的水份而变成溶液，且不断地由石材的裂缝及毛细孔向四周扩散，在石材中形成难以去除的水斑。同时，该溶液还会与水泥中的Ca（OH）2、NaOH、KOH等物质产生第二次化学反应，形成一种沉淀物（碱性盐、白华）。有时，过量的水份还会与石材中的铁质产生氧化反应而生成锈。所以，我们常常见到水斑、白华、锈斑同时发生，也就不足为奇了。但如果碱质少，或者具活化性的硅酸物质多时，水斑也不足以形成，只有水泥中的碱与石材中的具活化性硅酸物达到一定的当量时，水斑才会产生。同时，在水斑形成时的膨胀性反应过程中，胶质物析出还会造成石材表面整体性的龟裂或鱼鳞状裂纹。
目前，对水斑的治理方法大致可分为以下二种：
1.采用烘烤等物理性的解决方法。这种方法主要是利用高温高热的作用析出碱-硅胶体溶液中的水份，使其变成固态胶体后，再采用石材养护剂进行防水处理。由于这种办法只是处理了石材的表面部份，所以，当碱-硅胶体变成故态后，又会马上从石材底部及四周吸收水份，重新形成水斑。
2.采用水斑清除剂进行处理。这种方法主要是利用某些酸与水斑中的碱质产生中和反应，当呈碱性的碱-硅胶体变成呈中性或酸性的硅酸体后失去吸水性并变得相对稳定，从而达到治理水斑的目的。但这方面产品的质量还不够成熟，应用效果大约只能达到80%（销售商语），应同时结合烘烤和防护进行处理，效果可能会更好一些。
总之，目前对水斑的治理还没有一个完全根治的好办法，这也是我们行业中急待解决的一道课题。鉴于此，对水斑的预防就显得尤为重要。我公司结合多年的实践经验，对水斑的预防提出几点措施，供大家参考：
1. 建议所有石材在施工以前都要用优质石材养护剂做好六面防护处理，杜绝水份进入石材内部产生反应；
2. 采用优质低碱水泥，降低碱质的含量[Ca（OH）2、NaOH、KOH的当量小于0.6%]。
3. 建议在水泥中加入减水剂以减少水份的含量（此观点尚未得到现场应用，需作进一步探讨）。
4. 在水泥中加入硅灰类的混合物来提前反应水泥中的碱质（此观点尚不成熟，有待进一步探讨）。